MŰSZAKI ADATLAP

ÉPÍTŐIPARI PERLITEK

MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK:

| Termékjellemzők és mértékegységeik | Követelményérték |  | Értékelési mód |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 |  |
| Laza halmazsűrűség [kg/m3] | ≤ 130 | ≤ 120 | MSZ EN 1097-3:2000 |
| Nedvességtartalom [tömeg %] | ≤ 2 |  | MSZ 16014:1987 |
| Szemcsemegoszlás: 1,0 mm felett, 2,0 mm-ig 0,32 mm felett és 1,0 mm-ig [tömeg %] 0,32 mm-ig | ≥ 15 40-80 ≤ | - ≥ 30 ≤ 70 | MSZ EN 933-1:1998 |
| Hővezetési tényező [W/mK] | ≤ 0,050 | ≤ 0,048 | MSZ EN 12667:2001 |
| Összenyomhatóság [N/mm2] | ≥ 0,5 | ≥ 0,2 | MSZ EN 13055-1:2003 |

KÉMIAI ÖSSZETÉTEL:

SiO2                                  68-75%

Al2O3                               10-15%

Fe2O3                               1-2,5%

CaO                                  1,5-2%

MgO                              0,2-1,5%

K2O                              3,2-4,5%

Na2O                            2,8-4,5%

Szállítással, raktározással kapcsolatos előírás: zárt, fedett helyen

Minősítés: I.O

Használatra vonatkozó előírás: normál

Csomagolás módja: ömlesztett, 100 l-es fóliazsákban

Egyéb:

ÉPÍTŐIPARI DUZZASZTOTT PERLIT

P2

1

2

3

1/

2/

3/

TERMÉKJELLEMZŐK:

ÉME: A-8/2000

Laza halmazsűrűség: ≤120 kg/m3

Szemcseméret: 0-1,5 mm

Hővezetési tényező: ≤ 0,048 W/mK

Összenyomhatóság: ≥ 0,2 Nmm2

Nedvességtartalom: <2%

pH.:  6,8-7

TÁROLÁS:

Mechanikai sérülésektől védve, fedett helyen, maximum. 3 m

magasan.

FELHASZNÁLÁS:

Hőszigetelő vakolat, finom falazó habarcs, gázok szűrése.

ÉPÍTŐIPARI DUZZASZTOTT PERLIT

P1

1/

2/

3/

TERMÉKJELLEMZŐK:

ÉME: A-8/2000

Laza halmazsűrűség: ≤130 kg/m3

Szemcseméret: 0-3 mm

Hővezetési tényező: ≤ 0,05 W/mK

Összenyomhatóság: ≥ 0,5 Nmm2

Nedvességtartalom: <2%

pH.:  6,8-7

TÁROLÁS:

Mechanikai sérülésektől védve, fedett helyen, maximum. 3 m

magasan.

FELHASZNÁLÁS:

Perlit beton, durva hőszigetelő vakolat, gázok szűrése.